ООО “КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС”

185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д.72

тел.: 77-28-49    тел.: 89212278332    факс: 76-67-25

От _______________№____________

ПАСПОРТ

На щебеночно-песчаную смесь из габбро карьера “Райконкоски”

Смесь фракций 0-70 мм. Марка смеси С-4.

1.Зерновой состав _____ соответствует _______требованиям ГОСТ 25607-2009

| Полные остатки на ситах, % |
| --- |
| 120 | 70 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 0,63 | 0,16 | 0,071 |
| 0 | 5,93 | 31,23 | 47,39 | 64,12 | 77,54 | 81,06 | 93,20 | 96,46 | 96,94 |

2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % ___20,03

3.Содержание глины в комках, % по массе ___________________________0,09

4.Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе _____________3,06

5.Марка щебня по дробимости при сжатии в цилиндре _________________1400

6.Марка щебня по истираемости_____________________________________И-1

7.Морозостойкость, циклов_______________________________________F-300

8.Насыпная плотность, т/м ________________________________________1,68

9.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов __161 Бк/кг

10. Содержание зерен слабых пород, %_______________________________0,80

11. Марка по пластичности ________________________________________ Пл1

12. Марка по водостойкости ________________________________________ В1

По данным, установленным геологической разведкой

13.Минерально-петрографический состав:

моноклинный пироксен – 63 %

основной плагиоклаз – 36 %

второстепенные минералы (эпидот + кальцит + титаномагнетит) – 1 %

14.Истинная плотность зерен т/м – 3,00

Зав.лаборатории Бокач Н.В.   ___________________