ООО “КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС”

185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д.72

тел.: (8142) 77-28-49    тел.: 89212278332    факс: (8142) 76-67-25

ПАСПОРТ

На щебень из габбро карьера “Райконкоски”

Фракция 10-20 мм.

1.Зерновой состав _____соответствует _________требованиям ГОСТ 8267-93

| Полные остатки на ситах, % |
| --- |
| d | 0,5 (d + D) | D | 1,25 D |
| 91,23 | 39,57 | 4,47 | 0 |

2.Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %____9,63

3.Содержание глины в комках, % по массе _____________________________0

4.Содержание пылевидных и глинистых частиц , %____________________0,75

5.Марка щебня по дробимости при сжатии в цилиндре _________________1400

6.Марка щебня по истираемости  ____________________________________И-1

7.Морозостойкость, циклов ______________________________________F-300

8.Насыпная плотность, т/м ________________________________________1,54

9.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов ___161 Бк/кг

10.Содержание зерен слабых пород, % _______________________________2,70

По данным, установленным геологической разведкой:

11.Минералого-петрографический состав:

моноклинный пироксен – 63 %

основной плагиоклаз – 36 %

второстепенные минералы (эпидот + кальцит + титаномагнетит) – 1 %

12.Истинная плотность зерен т/м – 3,00

Зав.лаборатории Бокач Н.В.   _____________