ООО “КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС”

185035, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д. 72

тел.: (8142) 77-28-49    тел.: 89212278332    факс: (8142) 76-67-25

ПАСПОРТ

На щебень из габбро карьера “Райконкоски”

Фракция 25-60 мм.

1.Зерновой состав ________соответствует ______требованиям ГОСТ 7392-2002

| Полные остатки на ситах, % |
| --- |
| 25 | 40 | 60 | 70 |
| 97,11 | 64,14 | 4,50 | 0 |

2.Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %____11,64

3.Содержание глины в комках, % по массе ____________________________0

4.Содержание пылевидных и глинистых частиц , %____________________0,50

5.Марка щебня по сопротивлению удару на копре, % ___________________У75

6.Марка щебня по истираемости  ____________________________________И-1

7.Морозостойкость, циклов ______________________________________F-300

8.Насыпная плотность, т/м ________________________________________1,51

9.Удельная эффективная активность естественных радионуклидов ___161 Бк/кг

10.Содержание зерен слабых пород, % ______________________________0,60

По данным, установленным геологической разведкой:

11.Минералого-петрографический состав:

моноклинный пироксен – 63 %

основной плагиоклаз – 36 %

второстепенные минералы (эпидот + кальцит + титаномагнетит) – 1 %

12.Истинная плотность зерен т/м – 3,00

Зав.лаборатории  Бокач Н.В. _____________________